Вопросы по тепловой десорбции (ТД)

О.И. Верная

Вопрос 1. В чем заключается сущность метода ТД?

Вопрос 2. Почему при расчете площади поверхности используют пик десорбции, а не адсорбции?

Вопрос 3. Назовите 2 способа определения площади поверхности методом ТД.

Вопрос 4. Какой детектор используется в ТД. Расскажите о принципе его действия.

Вопрос 5. Каким требованиям должен отвечать адсорбат?

Вопрос 6. Какие газы обычно используются в качестве адсорбата для измерения площади удельной поверхности, перечислите их достоинства и недостатки?

Вопрос 7. Какими правилами следует руководствоваться при выборе газа-носителя в методе ТД?

Вопрос 8. Можно ли использовать в качестве газа носителя водород и гелий?

Вопрос 9. Была определена поверхность сферических и кубических гранул порошка. Выведите формулы для вычисления размера гранул в случае: а) сферических и б) кубических частиц

Вопрос 10. Можно ли определить площадь поверхности образца методом ТД, если масса навески составляет 0,02 г, а предполагаемая площадь составляет а) 1 м2/г б) 100 м2/г

Рекомендованная литература в электронном виде:

1. Буянова Н.Е., Карнаухов А.П., Алабузов Ю. А. Определение удельной поверхности дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Новосибирский институт катализа СО АН СССР, 1978