УДК 548.31

О.В.ГРИНЕВА, П.М.ЗОРКИЙ

ИЗОСТРУКТУРНОСТЬ И НЕИЗОСТРУКТУРНОСТЬ В РЯДАХ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ. СТРОЕНИЕ Hal-АГРЕГАТОВ

Сопоставлены локальные характеристики и вид межмолекулярных Hal-агрегатов (ансамблей контактирующих атомов галогенов соседних молекул), присутствующих в химически аналогичных галогенорганических кристаллических веществах, различающихся лишь природой атомов Hal. Рассмотрено 23 ряда галогенорганических углеводородов, включающих 57 кристаллических структур. Обнаружена ярко выраженная специфика Hal-агрегатов для соединений с малым и средним содержанием галогена. Найдено, что, как правило, k(Hal) (координационное число атома Hal по соседним атомам Hal) увеличивается в ряду F–Cl–Br–I; при сохранении значения k(Hal) почти всегда происходит уменьшение величины <d> = <ri – 2RHal>, где ri – расстояние от рассматриваемого атома Hal до одного из k ближайших к нему атомов Hal, RHal – ван-дер-ваальсов радиус. Работа поддержана грантом РФФИ № 98-03-32171а.

История исследования межмолекулярных взаимодействий Hal...Hal (в особенности Cl...Cl взаимодействий) в органических кристаллах насчитывает не один десяток лет, обычно считают, что начало ей было положено в работе [1]. Некоторые исследования в этой области (включая собственные работы) описаны Дезираджу в монографии [2]. Более поздние работы [3–6] в основном развивали предложенные ранее подходы к исследованию межмолекулярных контактов Hal...Hal. Лишь относительно недавно было отмечено, что нередко важной чертой строения хлорорганических кристаллов является Cl-агрегация [7] (при этом автор опирался как на данные работы [8], так и на собственные результаты). В настоящее время мы следующим образом определяем это явление: атомы галогенов в кристалле образуют агрегаты, в которых каждый атом имеет в своем ближайшем окружении один или несколько таких же атомов из соседних молекул. Hal-агрегаты могут быть конечными – f-агрегаты (двухатомные – f(2), трехатомные – f(3) и т. д.) и бесконечными в одном измерении – i1-агрегаты (цепочечные, ленточные, стержневые), в двух измерениях – i2-агрегаты (слои разнообразного строения) или трех измерениях – i3-агрегаты (каркасные).

В нашей предыдущей работе [9] было выполнено обширное статистическое исследование галогенсодержащих углеводородов с невысоким содержанием галогена в молекуле (были рассмотрены вещества, молекулы которых содержали только атомы углерода, водорода и один или два одноименных атома галогена). Было найдено, что в таких кристаллах тенденция к образованию Hal-агрегатов усиливается в ряду F–Cl–Br–I, т. е. отношение числа веществ, содержащих Hal-агрегаты, к общему числу рассмотренных структур с данным галогеном возрастает в такой последовательности. Краткая информация о предложенной нами методике выделения Hal-агрегатов представлена в работе [10], а ее подробное изложение содержится в работе [9]. Опыт проведенных нами исследований показывает, что контактирующими целесообразно считать атомы, расстояние между которыми превышает удвоенное значение ван-дер-ваальсова радиуса галогена не более чем на ~0.5 Е. При этом используемая нами методика [9] не требует жесткой фиксации верхней границы таких расстояний, а окончательное выделение Hal-агрегатов основано на рассмотрении кристаллической структуры в целом.

В статистическом исследовании [9] при выявлении закономерностей Hal-агрегации химическая индивидуальность молекул не принималась во внимание. В настоящей работе основная задача заключалась в сопоставлении проявления Hal-агрегации в рядах кристаллических химических соединений, содержащих одинаковую углеводородную часть, но разные атомы галогена (такие соединения мы называем химическими аналогами). При этом нас интересовал, во-первых, сам факт существования Hal-агрегатов в зависимости от природы галогена, во-вторых, важное значение имели характеристики составляющих агрегат атомов: k(Hal) и <d>. Величина k(Hal) – это координационное число атома галогена по галогену; согласно нашей методике [9], определение k(Hal) для всех симметрически независимых атомов галогена в структуре (иными словами, для всех сортов атомов Hal) является ключевым моментом при выделении Hal-агрегатов. Кроме того, для каждого сорта атомов было рассчитано среднее расстояние до k ближайших соседей (<r>) и отклонение этой величины от удвоенного ван-дер-ваальсова радиуса: <d> = <r> – 2RHal. При этом мы использовали систему ван-дер-ваальсовых радиусов Зефирова–Зоркого: F 1.40, Cl 1.80, Br 1.97, I 2.14 Е.

Поскольку результаты, полученные в нашей предыдущей работе [9], относятся к соединениям с невысоким содержанием галогена, мы сочли целесообразным и в данном исследовании рассмотреть вещества той же группы. Как было отмечено в работе [9], в веществах с высоким содержанием галогена Hal-агрегация существует всегда, однако выделение Hal-агрегатов во многих случаях оказывается неоднозначным.

В Кембриджской базе структурных данных (CSD) [11] (версия 1998 года) были обнаружены результаты исследования нескольких десятков рядов химически аналогичных галогенсодержащих производных углеводородов. Однако более четверти этих рядов нельзя использовать для выявления и сравнения Hal-агрегатов, поскольку для некоторых или всех членов ряда приведены только параметры элементарной ячейки или есть неупорядоченность в расположении атомов галогенов. Кроме того, нами были исключены из рассмотрения структуры, в которых кратчайшие межмолекулярные расстояния в структуре имеют неприемлемые значения (по-видимому, это следствие ошибок или опечаток). В итоге общее число подходящих для анализа рядов оказалось равным 43.

Следующим этапом выбора объектов была оценка содержания галогена в молекуле, в качестве которой мы использовали отношение

c(Hal) =  nC(Hal)nC(Hal)+nC(H),

где nC(Hal) – число атомов углерода, связанных с атомами галогенов, nC(H) –  число атомов углерода, связанных помимо атомов углерода только с атомами водорода. К соединениям с высоким содержанием галогена были отнесены те, для которых c(Hal) ³ 0.5, если 0.25 £ c(Hal) < 0.5, то содержание галогена рассматривалось как среднее, если c(Hal) < 0.25, то как низкое. Ряды соединений с низким и средним содержанием галогена в основном соответствуют веществам, рассмотренным в работе [9], т. е. содержат один или два атома галогена в молекуле, и есть лишь 4 ряда соединений с четырьмя атомами галогена. В тех случаях, когда в CSD представлены результаты, полученные для одного и того же вещества при нескольких температурах, мы выбирали данные, соответствующие комнатной температуре, пренебрегая при этом увеличением R-фактора.

Перечни отобранных для анализа соединений со средним и низким содержанием галогена приведены в табл. 1 и 2 соответственно. Как видно из этих таблиц, полных рядов, т. е. рядов, включающих соединения с атомами F, Cl, Br и I, нами не обнаружено. Есть 4 тройки: 1 ряд F–Cl–Br и 3 ряда Cl–Br–I, и 19 пар. Каждую тройку можно представить как содержащую три пары; таким образом, всего рассмотрена 31 пара соединений. Строго говоря, в табл. 1 и 2 приведены данные и о химических соединениях (графы “формула” и c(Hal)), и о химических веществах (графы Refcode CSD и последующие). С учетом того, что в четырех рядах (для пяти соединений) есть данные о нескольких полиморфных модификациях, всего в работе проанализировано 57 кристаллических структур, из которых можно составить 43 пары веществ, в химическом отношении различающихся лишь природой атомов галогена.

Основные результаты работы представлены в табл. 1 и 2. В них приведены валовые формулы соединений, значения c(Hal), условные обозначения веществ (reference codes), под которыми они значатся в CSD, при этом отмечены изоструктурные вещества, указаны величины k(Hal) и <d>, а также вид Hal-агрегатов. Вещества, имеющие общий порядковый номер и помеченные в графе Hal одной звездочкой, изоструктурны и содержат Hal-агрегаты одного и того же вида; двумя звездочками обозначены изоструктурные вещества, которые содержат Hal-агрегаты разных видов (подробнее этот вопрос обсуждается ниже). Если для данного сорта атомов галогена k(Hal) = 0, то в графе <d> в квадратных скобках указана величина rn – 2RHal, где rn – расстояние до ближайшего атома галогена из соседней молекулы. В двух веществах не удается однозначно определить k(Hal) для всех сортов атомов; в таблицах это отмечено вопросительными знаками. Следует иметь в виду, что в большинстве случаев выражение “2 вида агрегатов” означает присутствие симметрически неэквивалентных агрегатов, имеющих аналогичное строение; лишь в структуре DCLNAQ две плоские ленты имеют разное строение.

Соединения в таблицах приведены в порядке уменьшения содержания галогена в молекуле. Можно отметить, что предлагаемый нами способ определения величины c(Hal) приводит к выделению групп веществ, заметно различающихся по характеру Hal-агрегации. Согласно нашим предварительным результатам, в веществах с высоким содержанием галогена Hal-агрегация существует всегда, при этом преобладают i3-агрегаты, хотя вид Hal-агрегатов часто затруднительно точно определить. Из табл. 1 видно, что при среднем содержании галогена Hal-агрегация наблюдается практически всегда (исключение составляет одно фторсодержащее вещество), в подавляющем большинстве случаев вид межмолекулярных агрегатов можно определить однозначно, и эти агрегаты, как правило, бесконечны в одном или двух измерениях. И, наконец, при низком содержании галогена (табл. 2), преобладают конечные (в основном, двухатомные) агрегаты, и нередко Hal-агрегаты отсутствуют. В табл. 1 и 2 конечные агрегаты обозначены символом f(n), где n – число атомов, входящих в один агрегат; поскольку эти символы неоднозначны, даны также пояснения, конкретизирующие вид агрегата.

Статистический анализ данных об изоструктурности/неизоструктурности рассматриваемых объектов привел к следующему результату:

|  | F–Cl | F–Br | Cl–Br | Cl–I | Br–I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число изоструктурных пар | 1 | — | 9 | — | 3 |
| Число неизоструктурных пар | 3 | 2 | 7 (11) | 4 (12) | 2 |

Поскольку в нашей выборке паре соединений соответствует не более чем одна пара изоструктурных веществ, верхняя строчка относится и к парам веществ, и к парам соединений, образующих изоструктурные вещества. В дальнейшем для краткости будем называть изоструктурными соединениями те, для которых известна хотя бы одна пара изоструктурных веществ, но при этом для них могут существовать и неизоструктурные пары веществ. Несколько соединений в рассмотренных рядах имеют полиморные модификации, поэтому число неизоструктурных пар веществ превышает число пар неизоструктурных соединений, т. е. соединений, для которых пока нет сведений о парах изоструктурных веществ (в нижней строчке число неизоструктурных пар веществ указано в скобках).

Заметим, что среди проанализированных химических аналогов изоструктурными являются только те соединения, в которых происходит замена Hal(n) на Hal(n+1), где Hal(n+1) обозначает элемент, непосредственно следующий за элементом Hal(n) в группе галогенов. При этом доля изоструктурных соединений несколько повышается при переходе от пары F–Cl к паре Cl–Br и затем к паре Br–I; изоструктурных троек обнаружено не было. Как видно из приведенных данных, при замене Hal(n) на Hal(n+1) соединения примерно в половине случаев оказываются изоструктурными; доля изоструктурных пар веществ несколько ниже.

Более детальное сопоставление строения изоструктурных галогенпроизводных показало, что подобие кристаллических структур чаще всего (в 9 парах из 13) приводит к существованию в двух сравниваемых веществах одинаковых Hal-агрегатов. Вместе с тем, иногда (в одной трети пар) в изоструктурных веществах обнаруживаются не совсем одинаковые Hal-агрегаты. С формальной точки зрения это связано с тем, что существует лишь приблизительное равенство отношений параметров ячейки и координат атомов; поэтому в сравниваемых структурах соответственные расстояния Hal...Hal оказываются относительно короче (или длиннее), и в одном случае учитываются при определении k(Hal), а в другом – не учитываются. Заметим, что все обнаруженные изоструктурные вещества с разными агрегатами относятся к парам Cl–Br, причем переход от хлора к брому сопровождается увеличением k(Hal). Это дает основания усматривать здесь аналогию с усилением аттрактивного взаимодействия Hal...Hal в ряду Cl–Br–I, ярко проявляющуюся в кристаллических структурах Cl2, Br2 и I2 [7].

Рассмотрим в качестве примера структуры цис-1,2-дихлор- и цис-1,2-дибромаценафтенов (CCLACN и FAFVUD). Как видно из рис. 1, в обоих случаях Hal-агрегаты представляют собой ярко выраженные слои, но величины k(Hal) отличаются. Для двух сортов атомов Hal в хлорпроизводном согласно принятым нами критериям нужно учесть 4 и 5 ближайших соседей, а в бромпроизводном – 5 и 6 соответственно; из рис. 1 видно, что это соответствует появлению дополнительных контактов Br...Br. В двух случаях (DCDPCP–DBDPCP, KABPIM–BRPCYP01) сближение атомов брома оказывается достаточным для выделения двухатомных агрегатов, а атомы хлора, хотя и сближены, но расположены не настолько близко, чтобы стоило говорить о Cl-агрегатах. Разумеется, четкой границы между такими случаями нет; насколько значимым является различие в характеристиках Cl- и Br-агрегатов можно судить только на основе детального анализа конкретных структур.

В изоструктурных веществах с одинаковыми Hal-агрегатами замена Hal(n) на Hal(n+1), как правило, приводит к тому, что величины <d> уменьшаются (уменьшение составляет от 0.13 до 0.24 Е). Лишь в паре PANWEG10–PANWUW10 величины <d> для атомов хлора и атомов брома примерно одинаковы.

Для неизоструктурных пар химических аналогов наиболее характерны следующие изменения локальных характеристик Hal-агрегатов: при замене Hal(n) на Hal(n+1) или Hal(n+2) происходит увеличение k(Hal), а если k(Hal) одинаковы – уменьшение <d>. Как правило, при замене Hal(n) на Hal(n+1) значение k(Hal) увеличивается на единицу. Примером наиболее сильного изменения k(Hal) – от 2 до 6 – являются структуры DCNAPH и DBRNAP; существенное возрастание k(Hal) сопровождается заметным увеличением <d>. Однако иногда при замене Hal(n) на Hal(n+1) или Hal(n+2) наблюдается нарушение этой закономерности: k(Hal) уменьшается. Например, в структуре 4,4¢-дифторбифенила (ZZZAOS02) k(Hal) = 3 (F-агрегаты в виде слоев), а в кристаллах аналогичного хлорпроизводного (DCLBIQ10) присутствуют только двухатомные агрегаты (k(Hal) = 1).

В неизоструктурных парах вид агрегата, как правило, изменяется, но тип агрегата изменяется достаточно редко. Тем не менее, даже при сохранении типа можно отметить тенденцию к укрупнению агрегатов, например, переход от f(4)- к f(8)-агрегатам или от цепей к лентам. Одним из немногих примеров, нарушающих эту тенденцию, являются полиморфы 1,4-дигалогенбензолов. Во всех трех полиморфах 1,4-дихлорбензола (DCLBEN–DCLBEN04) присутствуют слои, при этом k(Hal) в двух структурах равно 4, а в третьей равно 5. В одном из полиморфов 1,4-дииодбензола (ZZZPRO05) k(Hal) также равно 5, но при этом Hal-агрегаты имеют вид стержней (рис. 2а), т. е. размерность агрегата уменьшается. Однако другая модификация иодпроизводного соединения (ZZZPRO07) содержит Hal-агрегаты в виде слоев (k(Hal) = 6) (рис. 2б), т. е. в этом случае переход от хлора к иоду сопровождается лишь изменением вида агрегатов.

В некоторых случаях, например для неизоструктурных 9,10-дигалогенантраценов, удается проследить связь между структурами. Для хлорпроизводного исследовано два полиморфа, в одном из которых (DCLANT01) k(Hal) = 2 для обоих сортов атомов хлора, а в другом (DCLANT10) k(Hal) равно 1 и 3. В то же время в изоструктурных бром- и иодпроизводных (DBANTH11 и TECWUT) k(Hal) = 3 для каждого из двух симметрически независимых атомов галогенов. Как видно из рис. 3, структуры DCLANT01 и DBANTH11 (TECWUT) близки между собой: в обоих случаях в кристалле существуют стопки двух видов А и В (образованные симметрически независимыми молекулами), но угол поворота стопок А относительно стопок В (угол j) существенно различен. В первой структуре угол j близок к нулю, стопки практически ковекториальны, и Hal-агрегаты представляют собой линейные цепочки вытянутые вдоль оси Z (есть лишь один вид коротких расстояний Cl...Cl – расстояния, равные параметру решетки). Во втором случае j » 90°, стопки повернуты так, что появляется еще одно короткое расстояние Hal...Hal – между цепочками, вытянутыми вдоль оси X, что приводит к образованию лент.

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что наиболее типичными изменениями локальных характеристик Hal-агрегатов, наблюдаемых в кристаллах химических аналогов, при замене галогенов в последовательности F–Cl–Br–I являются увеличение k(Hal) (особенно характерное для неизоструктурных веществ) и уменьшение <d> при одинаковых k(Hal) (особенно характерное для изоструктурных веществ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Sakurai T., Sundaralingam M., Jeffrey G.A. // Acta Cryst. – 1963. – 16, № 5. –       P. 354 – 363.

- Desiraju G. R. Crystal Engineering. Amsterdam: Elsevier, 1989. – 307 p.

- Desiraju G.R., Parthasarathy R. // J. Am. Chem. Soc. – 1989. – 111, № 23. –           P. 8725 – 8726.

- Масунов А.Э., Зоркий П.М. // Ж. физ. химии. – 1992. – 66, № 1. – С. 60 – 69.

- Price S.L., Stone A.J., Lucas J. et al. // J. Am. Chem. Soc. – 1994. – 116, № 11. –   P. 4910 – 4918.

- Pedireddi V.R., Reddy D., Goud B.S. et al. // J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. – 1994. – № 11. – P. 2353 – 2360.

- Зоркий П.М. // Росс. хим. ж. – 1996. – 40, № 3. – С. 5 – 25.

- Wheeler G.L., Colson S.D. // J. Chem. Phys. – 1976. – 65, № 4. – P. 1227 – 1235.

- Гринева О.В., Зоркий П.М. // Ж. физ. химии. – 2000. – в печати.

- Гринева О.В., Зоркий П.М. // Кристаллография. – 2000. – в печати.

- Allen F.H., Davies J.E., Galloy J.J. et al. // J. Chem. Inf. Comput. Sci. – 1991. – 31, № 2. – P. 187 – 204.

Химический факультет

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова

E-mail: ovg@phys.chem.msu.ru

Подписи к рисункам к статье О.В.Гриневой, П.М.Зоркого

“Изоструктурность и неизоструктурность в рядах галогенорганических кристаллических веществ. Строение Hal-агрегатов”

| Рис. 1. | Фрагменты структур цис-1,2-дигалогенаценафтенов (вид вдоль оси Z): |
| --- | --- |
| а) | цис-1,2-дихлораценафтен (CCLACN); |
| б) | цис-1,2-дибромаценафтен (FAFVUD). |
|  | В обоих случаях Hal-агрегаты представляют собой слои. Здесь и далее пунктирные линии обозначают межмолекулярные контакты Hal...Hal. Симметрически независимые атомы галогенов имеют разные обозначения. |
| Рис. 2. | Структуры двух модификаций 1,4-дииодбензола: |
| а) | ZZZPRO07 (вид вдоль оси Z), Hal-агрегаты – стержни; |
| б) | ZZZPRO05 (вид вдоль оси Z), Hal-агрегаты – слои. |
| Рис. 3. | Структуры 9,10-дигалогенантраценов: |
| а) | 9,10-дихлорантрацен, b-форма (DCLANT01, вид вдоль оси Z), Hal-агрегаты – линейные цепи; |
| б) | 9,10-дибромантрацен (DBANTH11, вид вдоль оси X), Hal-агрегаты – плоские ленты; аналогичную структуру имеет 9,10-дииодантрацен (TECWUT). |